****

**Технические условия**

**ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ЛЬНЯНАЯ (ГОСТ 7931-76)**

ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ЛЬНЯНАЯ предназначена для разведения густотертых красок, грунтования металлических и деревянных поверхностей, реставрации мебели, обработка пчелиных ульев, обработка окон, дверей, полов, срубов. Предназначен для наружных и внутренних работ. Легко наносится. Глубоко проникает в поры, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Является природным антисептиком, что позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR изготовлена по особой технологии, что позволило применить уникальный сиккатив без содержания свинца и сократить ввод его в масло в 10 раз, тем самым сделав продукт экологически чистым и безопасным для человека и окружающей среды. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR полностью соответствует ГОСТу-7931-76, а именно время высыхания, оттенку по йодометрической шкале, кислотности, плотности, прозрачности. Скорость высыхания соответствует степени 3. Продукт готов к применению.

**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

**Свойства**

Пропитка олифой защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок её службы, уменьшает расход финишного лакокрасочного покрытия.

**Цвет**

Медовый

**Степень блеска**

Матовый блеск

**Содержание ЛОС**

30 г/л

**Назначение материала**

Для внутренних и наружных работ

**Температура/Влажность**

+5°C +35°C (При относительной влажности 40-60%)

**Инструмент**

Кисть, распылитель, валик

**Время высыхания**

1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 часа

**Время высыхания**

2 слоя при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

**Расход**

В один слой 13-15 кв.м/л.

**Фасовка**

1л / 5л / 10л /200л — бочка

**Очистка инструмента**

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем Простоколор, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

**Важно**

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

**Хранение материала**

Хранится средство в темном помещении, в плотно закрытой крышкой упаковке 2 года.